产品质量证书

CERTIFICATE OF QUALITY

| 证书编号 | 21-0044-01 | 生产批号 | 202101-PRD-51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | FeCoNiCrAl（F-A） | 产品规格 | 0-25μm 15-53μm 45-105μm |
| 化学成分/Chemical Compositions /wt% |
| 检测参照标准： GB/T 14265 GB/T 23942 |
| 元素Element | 实测值Tested | 元素Element | 实测值Tested |
| Co | 23.11 | / | / |
| Cr | 20.26 | / | / |
| Fe | 22.49 | / | / |
| Al | 10.35 | / | / |
| Ni | Bal. | / | / |
| / | / | / | / |
| / | / | / | / |
| 氧氮含量/Oxygen And Nitrogen Content |
| O/ppm | N/ppm | 检测参照标准 |
| 239 | 82 | GB/T 14265 |
| 粒度分布/Particle Size Distribution |
| D10/μm | D50/μm | D90/μm | 检测参照标准 |
| 6.25 | 15.0 | 26.5 | GB/T 19077 |
| 21.3 | 36.0 | 59.1 | GB/T 19077 |
| 53.4 | 80.2 | 121 | GB/T 19077 |

判定结果：     合格    报告日期： 2021.01.13

审    核：             批    准：

# Text boxes

更多资讯

请关注公众号